### 面談メモ：ヒューマノイドロボット用 3Dプリンター造形材料（チタン合金粉末）

日時： 2025年12月6日 10:30 - 12:00 相手先： 株式会社AgentX ロボティクス開発本部 ハードウェア設計部 担当者： 佐藤 チーフアーキテクト、ジェニファー・ウー 製造技術マネージャー 案件名： 次世代二足歩行ロボット「AX-01」骨格部品の軽量化・積層造形

【現状の課題】 AgentX社が開発中のヒューマノイドロボットにおいて、関節やフレーム部品をジェネレーティブデザイン（AIによる構造最適化）で設計し、金属3Dプリンター（SLM方式）で製造しようとしている。

- 造形不良（リコートエラー）: 現在使用しているチタン粉末は流動性が悪く、リコータ（粉を敷くブレード）が引っかかり、造形停止が頻発している。

- 強度のバラつき: 造形品の密度が上がらず、内部に微細な空孔（ポア）が残存しており、疲労強度試験でスペック未達となっている。

- サテライト粒子の混入: 微粉末や異形粒子（サテライト）が多く、再利用（リサイクル）時にフィルタリングでロスが多く出る。

【具体的なニーズ（技術要件）】 「真球度」が高く流動性に優れた、高純度チタン合金（Ti-6Al-4V Grade 23相当）のガスアトマイズ粉末の提案を求められた。

- 粒度分布: レーザー積層造形に適した狭い分布が必要。

  - D10: 20 μm 以上

  - D50（メジアン径）: 35 μm ± 3 μm

  - D90: 53 μm 以下

- 流動性（ホールフロー）: リコート性を改善するため、50gあたりの流下時間が 25秒 以下（ASTM B213準拠）。

- 見掛け密度: 充填率を高めるため、2.4 g/cm³ 以上。

- 真球度: 粒子形状画像解析において、0.95 以上。

- 酸素含有量: 造形物の靭性を確保するため、1000 ppm（0.10%）以下 を厳守（酸化防止）。

- 化学成分: アルミ（Al）5.5〜6.5%、バナジウム（V）3.5〜4.5% の範囲内。

【用途】

- 製品: ヒューマノイドロボット「AX-01」の大腿骨フレームおよび膝関節パーツ。

- 造形方式: パウダーベッド方式（SLM: Selective Laser Melting）。

- 規模: プロトタイプ開発で 100 kg、2027年の量産時は年間 3 トン。

【その他の要望】

- 防湿梱包: 酸素・水分を極限まで嫌うため、アルミボトル内にアルゴンガス充填した状態での納品が必須。

- リサイクル性: 造形エリアに残った粉末（未溶融粉）を5回以上再利用しても、酸素濃度の上昇が 1200 ppm 以下 に収まるデータがあれば提示してほしい。

- コスト: 航空宇宙グレードほどのトレーサビリティは不要なので、民生用グレードとして価格を抑えたい（ターゲット：25,000円/kg 以下）。