面談メモ：EVバッテリーモジュール用 放熱・絶縁樹脂材料の検討

日時： 2025年11月24日 14:00 - 15:30 相手先： 旭日自動車株式会社 先進バッテリー開発部 第2設計室 担当者： 佐藤 技術主幹、田中 エンジニア 案件名： 次世代800Vシステム向けバスバー・モジュール周辺部材の樹脂化検討

【現状の課題】 現在、2027年モデルのEVプラットフォーム開発において、バッテリーパック内のバスバー支持部材およびモジュールハウジングの設計を見直している。

重量とコストのジレンマ: 現在使用しているPBT（ポリブチレンテレフタレート）系材料では、高電圧化に伴う絶縁距離確保のために肉厚を増やす必要があり、重量増と成形サイクルの悪化（コスト増）が課題となっている。

耐熱性の不足: 急速充電時の発熱およびバスバー接合時の熱に対し、現行材（荷重たわみ温度 210℃）では余裕度がなく、局所的な変形リスクが懸念されている。

熱伝導性の欠如: 樹脂部品が熱ごもりを発生させ、バッテリーセルの冷却効率を阻害している。

【具体的なニーズ（技術要件）】 高電圧環境下での信頼性と、放熱性を両立できる高機能樹脂（PPSまたは高耐熱PA系を想定）の提案を求められた。以下の数値を満たすグレードが必要。

絶縁破壊強さ: 25 kV/mm以上（厚み1.0mm時）が必須。

耐トラッキング性（CTI）: 600V以上（PLC等級 0）。800Vシステム対応のため妥協不可。

耐熱性（荷重たわみ温度）: 1.80MPa荷重下で 260℃以上。

熱伝導率: 絶縁性を維持したまま、1.5 W/m･K以上（面内方向）を希望。現行の0.3 W/m･Kから大幅に向上させたい。

難燃性: 薄肉部（0.75mm）において UL94 V-0 を達成すること。

機械的強度: 振動衝撃に耐えるため、引張強度は 140 MPa以上、曲げ弾性率は 10 GPa以上。

【用途】

製品名: EV用高電圧ジャンクションブロック、およびバスバーインサート成形部品。

使用環境: エンジンルームに近い高温環境（-40℃〜125℃）および高湿度環境下での長期使用。

生産規模: 2027年Q3より量産開始予定。初年度 20万台/年 分（部品点数としては1台あたり12個使用）。

【その他の要望】

環境対応: 欧州規制を見据え、ハロゲンフリー難燃剤を使用していること。また、可能であればバイオマス由来成分やリサイクル材を 20%以上 含むグレードの提案も並行して欲しい（必須ではないが加点要素）。

成形性: 複雑形状（リブ構造多用）のため、スパイラルフロー長が流動性指標として高いものが望ましい。

スケジュール: 来月末（12/25） までに、物性表とペレットサンプル（3kg）および平板試験片の提出を希望。